ICS 55.404

A 80

备案号：QB/441900

Q/DX

东莞市大象电子科技有限公司企业标准

Q/DX 1—2014（第二版）

代替：Q/DX 1-2014（第一版）

屏幕保护膜

2014 - 04 – 20发布

2014 – 05 – 20实施

东莞市大象电子科技有限公司  发布

前  言

本标准是对Q/DX 1-2014(第一版)《屏幕保护膜》的修订，自本标准实施之日起，原Q/DX 1-2014(第一版)同时废止。

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定编制，作为组织生产和质量监督检验的依据。

本标准与Q/DX 1-2014(第一版)相比，主要差异：

1、规范性引用文件中删减GB/T 2792、GB/T 4851；

2、技术要求中删减持粘力、剥离力、摩擦度技术要求，调整了硬度、透光率、雾度指标；

3、试验方法中删减粘力、剥离力、摩擦度检测方法。

本标准由东莞市大象电子科技有限公司提出并负责起草。

本标准起草人：苏清海。

本标准首次发布日期：2014年2月20日。

本标准首次修订日期：2014年4月20日。

本标准有效日期至：2017年5月20日。

屏幕保护膜

- 范围

本标准规定了屏幕保护膜的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以PP、PVC、PET、和ARM塑料为材质，经分料、印刷、模切等工序加工成一种贴在屏幕表面，起保护屏幕作用的塑料膜。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志（GB/T 191-2008，ISO 780：1997，IDT）

GB/T 2410  透明塑料透光率和雾度的测定 (GB/T 2410-2008，ASTM D1003：2007，IDT)

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划（GB/T 2828.1-2012,ISO 2859-1：1999，IDT）

GB/T 4852  压敏胶粘带初粘性试验方法（滚球法）（GB/T 4852-2002，JIS Z0237：1991，IDT）

GB/T 6739-2006  色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度（GB/T 6739-2006，ISO 15184：1998，IDT）

- 技术要求

  - 外观要求

- 无刮花、发白、刀口、毛边、汽泡、压痕、杂质、脏污、翘边，图案清晰无杂质。

  - 尺寸

- 根据客户要求来定，偏差≤1% 。

  - 油墨附着力

3M测试，无掉墨。

  - 初粘力为3号钢球。

  - 硬度为≥2H

  - 透光率：高透材料≥90%；磨砂料≥85%。

  - 雾度≤1.7%。

  - 高低温测试无异常。

- 试验方法

  - 外观检查

外观用手感、目测进行检查。

  - 尺寸测试

用精度为0.1mm的量具测量。

  - 油墨附着力测试

用3M胶带粘到油墨测试面上粘紧，然后用手剥离胶带，仔细观察胶带上是否粘有油墨。

  - 初粘力测试

按GB/T 4852试验方法进行。

  - 硬度试验

用GB/T 6739-2006实验方法进行。

  - 透光率和雾度测试

按GB/T 2410方法进行测试。

  - 高低温测试

用高低温测试机，按以下条件进行测试：-10℃测试24H、60℃测试24H、40℃、90%RH测试24H。

- 检验规则

  - 以同一牌号、同一工艺连续生产的同一类产品为一批，每批产品必须经生产厂质检部门检验合格并签发合格证，方可出厂。

  - 产品的检验分出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验包括3.1、3.2、3.3、3.4、3.6、3.7项。

  - 出厂检验按GB/T 2828.1-2012规定的正常一次抽样方案，检验水平为Ⅱ，接收质量限（AQL）为4。

  - 出厂检验项目出现不合格项时，在同批产品中抽取双倍的样片进行复检，复检没出现不合格项，则判定该批产品合格，如复检仍出现不合格项，则判定此批产品不合格。

  - 型式试验

    - 在以下情况下，应进行型式检验：

a) 新产品鉴定时；

b) 正常生产时，每年检验一次；

c) 停产半年以上再投产时；

d) 设计中主要材料、零配件的变动可能影响产品性能时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

    - 型式检验应在出厂检验合格的产品抽取样品，型式试验对本标准所有技术要求进行检验，如有一项不合格可加倍抽检，如仍有一项不合格则判定本次型式检验不合格。

- 标志、包装、运输、储存

  - 标志

    - 零售包装上应标有以下内容：

a) 产品名称、材质、型号；

b) 制造商和生产地址；

c) 产品批号或制造日期；

d) 执行标准号。

    - 运输的包装标志应符合GB/T 191规定。

  - 包装

外包装用瓦楞纸箱，产品的内包装应密封，包装上应附有产品粘贴说明、合格证、注意事项。

  - 运输

包装成箱的产品可用一般交通工具运输，运输中应避免重跌撞及雨雪直接淋袭。

  - 储存

包装成箱的产品可储存在通风、干燥的仓库中，成品离地30cm以上放置。